Muestras UCM, tanda de julio de 2026

Condiciones ensayadas en transfección · ensayo del 3 de agosto de 2026 · María Zubieta Laseca, Universidad de Salamanca

Detalle de cómo se ha diluido y empleado cada muestra: dosis y concentración por pocillo y ratios ME:pDNA, ME:DOTAP y DOTAP:pDNA de cada condición. Las concentraciones de partida son las de vuestro correo del 13 de julio, con la corrección del 15 de julio (DOTAP al 1 % en las muestras 2 y 3).

Verificación: las concentraciones deducidas de nuestras propias anotaciones coinciden con las vuestras (37 mg/mL de lípido total en la muestra 1; 10 mg/mL de liposomas en la muestra 5), y el DOTAP al 1 % de la muestra 2 reproduce exactamente vuestro ratio 1000:1.

# 1. Las muestras y el uso que se les ha dado

| Muestra | Formulación | Datos empleados en los cálculos | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microemulsión O/A, DOTAP + DOPE | Lípido total 37 mg/mL · DOTAP 3,4 mg/mL · ζ +38 mV · 32 nm | 12 condiciones |
| 2 | Microemulsión A/O con pDNA encapsulado | pDNA 10 µg/mL · DOTAP 1 % (10 mg/mL) · ~20 nm | 4 condiciones |
| 3 | Microemulsión A/O sin pDNA | DOTAP 1 %, igual que la muestra 2 | No utilizada; se conserva íntegra |
| 4 | Liposomas DOTAP + DOPE liofilizados, trehalosa 10 % | 10 µg de DOTAP por liofilizado · ~150 nm | 1 condición |
| 5 | Liposomas DOTAP + DOPE sin liofilizar, trehalosa 10 % | Liposomas 10 mg/mL · DOTAP 1 mg/mL | 6 condiciones |

Qué significa «ME» en cada tabla. Nuestras notas internas usaban «ME» para todas las muestras. Aquí el ratio ME:pDNA se refiere al lípido total en la muestra 1, a la microemulsión completa en la muestra 2 y a los liposomas en la muestra 5. El ratio ME:DOTAP es constante en cada muestra porque lo fija la formulación.

# 2. Procedimiento (muestras 1 y 5)

Muestra diluida en DMEM sin FBS hasta 20 µl en un eppendorf; pDNA (stock propio a 583 ng/µl) diluido en DMEM sin FBS hasta 20 µl en otro; se añade el primero sobre el segundo; 15 minutos de balanceo suave a temperatura ambiente; 10 µl del complejo a cada uno de los 4 pocillos. Cada mezcla de 40 µl cubre las 4 réplicas, de modo que cada pocillo recibe la cuarta parte de lo pipeteado.

La muestra 2 no requiere complejación —ya lleva el pDNA— y se añadió directamente al medio; se comprobó antes que no quedaba flotando por su carácter oleoso.

Base de cálculo de las concentraciones: en las muestras 1 y 5 se toma un volumen final de 110 µl por pocillo (100 µl de medio + 10 µl de complejo). En la muestra 2 los volúmenes finales son exactos y constan en su tabla.

# 3. Muestra 1 — Microemulsión O/A · ME:DOTAP 10,9:1

| Condición (por pocillo) | Pipeteo ME+DMEM / pDNA+DMEM (µl) | ME (µg) | [ME] (µg/mL) | DOTAP (µg) | pDNA (ng) | ME:pDNA | ME:DOTAP | DOTAP:pDNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 µl + 0,3 µg | 1+19 / 2+18 | 9,25 | 84 | 0,85 | 291,5 | 32:1 | 10,9:1 | 2,9:1 |
| 0,5 µl + 0,3 µg | 2+18 / 2+18 | 18,5 | 168 | 1,70 | 291,5 | 63:1 | 10,9:1 | 5,8:1 |
| 0,75 µl + 0,3 µg | 3+17 / 2+18 | 27,75 | 252 | 2,55 | 291,5 | 95:1 | 10,9:1 | 8,7:1 |
| 1,5 µl + 0,3 µg | 6+14 / 2+18 | 55,5 | 505 | 5,10 | 291,5 | 190:1 | 10,9:1 | 17,5:1 |
| 2 µl + 0,3 µg | 8+12 / 2+18 | 74 | 673 | 6,80 | 291,5 | 254:1 | 10,9:1 | 23,3:1 |
| 2,5 µl + 0,3 µg | 10+10 / 2+18 | 92,5 | 841 | 8,50 | 291,5 | 317:1 | 10,9:1 | 29,2:1 |
| 0,25 µl + 0,6 µg | 1+19 / 4+16 | 9,25 | 84 | 0,85 | 583 | 16:1 | 10,9:1 | 1,5:1 |
| 0,5 µl + 0,6 µg | 2+18 / 4+16 | 18,5 | 168 | 1,70 | 583 | 32:1 | 10,9:1 | 2,9:1 |
| 0,75 µl + 0,6 µg | 3+17 / 4+16 | 27,75 | 252 | 2,55 | 583 | 48:1 | 10,9:1 | 4,4:1 |
| 1,5 µl + 0,6 µg | 6+14 / 4+16 | 55,5 | 505 | 5,10 | 583 | 95:1 | 10,9:1 | 8,7:1 |
| 2 µl + 0,6 µg | 8+12 / 4+16 | 74 | 673 | 6,80 | 583 | 127:1 | 10,9:1 | 11,7:1 |
| 2,5 µl + 0,6 µg | 10+10 / 4+16 | 92,5 | 841 | 8,50 | 583 | 159:1 | 10,9:1 | 14,6:1 |

Frente a vuestros ratios de referencia: la serie de 0,3 µg de pDNA cubre el intervalo que habéis caracterizado en gel — 1,5 µl equivale a 17,5:1 (vuestro 17:1) y 2,5 µl a 29,2:1 (próximo a 27:1); vuestro 7:1 cae entre 0,5 µl (5,8:1) y 0,75 µl (8,7:1). La serie de 0,6 µg explora por debajo, de 1,5:1 a 14,6:1.

# 4. Muestra 2 — Microemulsión A/O con pDNA encapsulado · ME:DOTAP 100:1

Condiciones nombradas «µl de microemulsión + µl de medio». Partiendo de pocillos con 100 µl de medio: en 100+100 no se retira nada, en 50+50 se retiran 50 µl, en 50+150 se añaden 50 µl y en 25+75 se retiran 25 µl. El ratio DOTAP:pDNA lo fija la formulación, de modo que solo varían la dosis absoluta y la dilución: las parejas 100+100 / 50+50 y 50+150 / 25+75 comparten concentración pero no cantidad.

| Condición | ME (µl) | Vol. final (µl) | ME (% v/v) | pDNA (µg) | DOTAP (µg) | ME:pDNA | ME:DOTAP | DOTAP:pDNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 + 100 | 100 | 200 | 50 % | 1,00 | 1.000 | 100.000:1 | 100:1 | 1000:1 |
| 50 + 50 | 50 | 100 | 50 % | 0,50 | 500 | 100.000:1 | 100:1 | 1000:1 |
| 50 + 150 | 50 | 200 | 25 % | 0,50 | 500 | 100.000:1 | 100:1 | 1000:1 |
| 25 + 75 | 25 | 100 | 25 % | 0,25 | 250 | 100.000:1 | 100:1 | 1000:1 |

Dos apuntes: el ratio ME:pDNA de esta muestra asume densidad ≈ 1 g/mL para la microemulsión; confirmadnos si preferís otro valor. Y la carga de DOTAP por pocillo (250–1.000 µg) es dos o tres órdenes de magnitud mayor que en la muestra 1 (0,85–8,5 µg), consecuencia del ratio 1000:1 de la formulación; lo señalamos porque condiciona cualquier lectura de viabilidad.

# 5. Muestra 4 — Liposomas liofilizados · ME:DOTAP 10:1

El liofilizado se resuspendió en 20 µl de disolución de pDNA a 50 ng/µl, siguiendo vuestro procedimiento de rehidratar el liofilizado con la propia cantidad objetivo de material genético. De esa resuspensión se tomó 1 µl y se llevó a 10 µl de DMEM sin FBS.

| Concepto | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Resuspensión del liofilizado | 20 µl de pDNA a 50 ng/µl | Rehidratación directa con el pDNA |
| DOTAP | 10 µg | Contenido declarado del liofilizado |
| pDNA | 1,00 µg | 20 µl × 50 ng/µl |
| Liposomas (ME) | 100 µg | Deducido del DOTAP y del ratio 10:1 de la formulación |
| ME:pDNA | 100:1 | — |
| ME:DOTAP | 10:1 | Fijado por la formulación |
| DOTAP:pDNA | 10:1 | Coincide con el ratio que habéis evaluado |
| Aplicación | 1 µl de la resuspensión en 10 µl de DMEM sin FBS | Equivale a 0,5 µg de DOTAP y 50 ng de pDNA |

Dos salvedades: la concentración de la disolución de pDNA empleada en la resuspensión está pendiente de contrastar con el registro de laboratorio; el valor de 50 ng/µl es el coherente con el ratio 10:1. Y la masa de liposomas depende de qué cifra del liofilizado sea la correcta (ver consultas): si contuviera 1 µg de DOTAP en lugar de 10 µg, el ratio DOTAP:pDNA sería 1:1 y no 10:1.

# 6. Muestra 5 — Liposomas sin liofilizar · ME:DOTAP 10:1

| Condición (por pocillo) | Pipeteo lip.+DMEM / pDNA+DMEM (µl) | Liposomas (µg) | [ME] (µg/mL) | DOTAP (µg) | pDNA (ng) | ME:pDNA | ME:DOTAP | DOTAP:pDNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 µg + 0,1 µg | 4+16 / 0,7+19,3 | 10 | 91 | 1,0 | 102 | 98:1 | 10:1 | 9,8:1 |
| 10 µg + 0,2 µg | 4+16 / 1,4+18,6 | 10 | 91 | 1,0 | 204 | 49:1 | 10:1 | 4,9:1 |
| 20 µg + 0,2 µg | 8+12 / 1,4+18,6 | 20 | 182 | 2,0 | 204 | 98:1 | 10:1 | 9,8:1 |
| 20 µg + 0,4 µg | 8+12 / 2,7+17,3 | 20 | 182 | 2,0 | 393,5 | 51:1 | 10:1 | 5,1:1 |
| 20 µg + 0,1 µg | 8+12 / 0,7+19,3 | 20 | 182 | 2,0 | 102 | 196:1 | 10:1 | 19,6:1 |
| 10 µg + 0,4 µg | 4+16 / 2,7+17,3 | 10 | 91 | 1,0 | 393,5 | 25:1 | 10:1 | 2,5:1 |

Frente a vuestro ratio de referencia: las condiciones 10 µg + 0,1 µg y 20 µg + 0,2 µg equivalen a 9,8:1, es decir, a vuestro 10:1. Las demás lo flanquean: 19,6:1 por encima y 5,1:1, 4,9:1 y 2,5:1 por debajo.

# 7. Control positivo

ViaFect 2,4 µl + 0,7 µl de pDNA (≈ 408 ng) + 37 µl de DMEM sin FBS, 10 minutos, 10 µl por pocillo. Por pocillo: ≈ 0,6 µl de ViaFect y ≈ 102 ng de pDNA, la misma dosis de pDNA que la condición más baja de la muestra 5.

# 8. Desviaciones y consultas

Desviaciones respecto a vuestro procedimiento:

- Balanceo de 15 minutos en lugar de 20 en las muestras 1 y 5. Si creéis que puede afectar a la formación del complejo, repetimos con el tiempo que nos digáis.

- Muestra 4: una sola condición ensayada. La concentración exacta del pDNA empleado en la resuspensión está pendiente de contrastar con el registro de laboratorio.

- Muestra 3: no ensayada. Se conserva para los ensayos de formación de complejo y como control sin material genético.

Consultas:

- Muestra 4, contenido del liofilizado. La descripción dice que cada liofilizado contiene 10 µg de DOTAP y, más abajo, que la cantidad enviada es «liofilizado equivalente a 10 µg de liposomas liofilizados». Con liposomas a 10 mg/mL y DOTAP a 1 mg/mL, 10 µg de liposomas contendrían 1 µg de DOTAP. ¿Cuál de las dos cifras es la correcta? De ello depende que nuestra condición esté a 10:1 o a 1:1.

- Muestra 4, volumen de resuspensión. Resuspendimos el liofilizado en 20 µl. ¿Os parece adecuado o preferís otro volumen?

- Muestra 2, identidad del pDNA encapsulado, para asegurar que la lectura es comparable con la del resto de muestras, donde usamos nuestro stock propio.

- Muestra 1, tiempo de complejación. El correo no lo especifica para esta muestra. ¿También 20 minutos?